PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Program prac konserwatorskich dla południowej strony odcinka dawnego średniowiecznego muru obronnego przy ul. Flisaczej / skwerze Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej
w Toruniu zakłada naprawy, uzupełnienie i utrwalenie substancji zabytkowej i obejmuje wykonanie następujących prac:

- usunięcie tynku cementowego z lica ceglanego;

- usunięcie farb i smoły;

- usunięcie spoin cementowych z powierzchni objętej zakresem prac, poza oryginalnym spoinowaniem w partii otworów strzelniczych;

- przeszycie pęknięcia po stronie południowej na całej wysokości muru;

- uzupełnienie do lica wraz z przewiązaniem ubytków cokołu z profilem odsadzki;

- opracowanie lica ceglanego – na powierzchni objętej zakresem – poprzez wstawki ceglane oraz kity do poziomu estetycznego odpowiadającego sąsiednim partiom muru;

- uzupełnienie spoiny profilowanej w otworach strzelniczych wraz z doczyszczeniem lica ceglanego w tym miejscu;

- scalenie kolorystyczne całości.